ZVONY

C'ukraiovátiil

b) t ethnická část.

-~	-	~-	Objednatelé jsou povinni dát
vyzkoušeti kov odlitých zvonů
úřední nebo jinak spolehlivou zkušebnou na jeho složení. Jest to v nejvlastnějším zájmu samého objednatele. Ve příčině tolerance byla dosud uznávána nejzazší mez 5°/t,.
Avšak zájmu věci samé jest nezbytno meze tolerance zúžiti ; dosaženo bylo tedy dohody, kterou stanovena tolerance 3°1°. Platí tu >Normalblatta pro zvonovinu podle ustanovení Svazu německých zvonařů v dohodě s úředními znalci zvonovými.

64	C Y R I L	1928
Příklady:
Sn	Sn	21
Přídatky 3° °	Přídatky 300
Cu	78° o	Cu	76 1°
Sn	20 /°	Sn	22°111
Přídatky 3°Í	Přídatky 3°;0
Cu	770	Cu	75111,,
Chemické značky Sn (stannum) = cín
Sb (stibium) - antimon Cu (cuprum) = Cu.
Úřední znalec jest oprávněn 23dah zkousku kovu. Německé zvonařství stojí dnes na vysokém stupni. Avšak chybí vzájemný styk a doposud ještě jest ne-dostatečná technika při prácí. Poznatky zvonové hudby od r. 1917 mocně postoupily a zachvátily dnes široké kruhy. Odborný dozor mající vysoké cíle stal se dnes naprostou nezbytností. Zajisté že - objednatelům a zvonařům stejnou měrou požehnánítn - upraví theorie a praxe cesty ]t ideálu.
Norimberk 7. kvělna 1928. Dlozem	Podepsání experti:
Sn	Jiné součástky Cu	Kanov. Griesbacher, Řezno; Prof. Berberich,Mni‑
20	3	Zbytek	chov; Dr. Hugo Loebmainn, Lipsko; íarář Schilge,
Dovolená odchylka v obsahu Sn (cínu)	Mettingen u Umu.
+ 2	Zvonaři:
- 1	. Aug. Rincker, Sinn (Dillkreis) Joh. Hahn jr. Lands‑
nezmenší obsah Cu -l- Sn 97°l°.	hut; B. Griininger, Villingen.
Sb (Antimon) nesmí býti započten do obsahu cínu.	K tomu podotýkáme, že u nás část sice prove‑
dena, tolerance smluvena ještě výhodnější na 2 °,
Pro toleranci při analysi připouští se 10°/°, proto	avšak mnohé třeba také ještě provésti.
může tolerance kolísati mezi 2, 7 - 3, 30 t,.	O tom příště.
	
i
VAR u ANY V rubrice této chceme čtenáře seznamovati se
j~ j j		zajímavými novinkami jak v oboru varhanářství
tak varhanictví, literaturou pro varhany atd.
V nově zřízeném opatství v Niederalteichu (Bavory) postavil varhanář M i-t	c h a e 1 W e i s e z Plattling nové varhany o 60 hlasech s 22 pomocnými registry, které
jsou zajímavy tím, že užít některých rejstříků barokních varhan jako Rankett 16', Krunun‑
horn 8', Geigendregal 4', Flachflóte 2', Weitprincipal 8' atd.
-• .	PASOV NA DUNAJI. Pokračování.)

(Nr. 101.110Fsbor. stroj C-c')
101.	Quintade 16'
Principal 8'
Violflóte 8'
Rohrflóte 8'
Oktav 4'

120.	Aeolsharfe 4fach
121.	Gemshorn 4'
Rohrflóte 4'
Flageolett 2'
Quinte 5'/s'
Tertian 31/,,'
Nasard 2`1,;'

140.	Nasat 2`Is'
141.	Sesquialter 2`3' 2fach
Scharf 1' 3-4fach
Rankett 16'
Krummhorn 8
Vox humana 8'

106. Spltzflote 4	127. Septime 21,'	V. Marival GC'	
107. Rauschquinte 2'c;' 2fach
108. Mixtur 2'5-7fach	128. Fourniture	PÍn' 6fach	(Nr. 1915-158 Fernorgel)	
109. Cymbel	3fach	129. Tuba magna l6'
130. Cornopean fi'	Z a l u z i e	
110. Trompete 16	131. Saxophon	8'	146.	Salicional	16`	
IV. Manual	132. Trompette harmonique 4'	147.	Principal 8'	
(Nr. 11 ! -132 evang. stroj Gc°)	(Nr.	133-145 chórový	stroj	148. Viola 8'
149. Viola celeste 8'	
Žaluzie	C-c4)	150.	Rohrgedeckt 8'	
111. Nachthorn 16'		151. Flňte harmonique 8`	
112.	GroL;principal	8'	Z a 1 u z i e	152. Geigenprincipal 5'	
113. Keraulophon 8'	133. Gemshorn 8'	153.	Hohrflóte 4'	
114. Holzgeige 8'	134. Nachthorngedeckt 8'	154. Oktavin 2'	
115.	Salicet	8'	135.	Principal 4'	155. Progressiv-Harmonika	2‑	
116. Rohrgedeckt 8	136.	Blockflóte 4'	3-5fach	
117.	Biffara	8'	137. Oktav 2'	156. Trompete 8'	
118.	Oktav 4'	138.	Rohrflóte 2'	157. Vox humana 8'	
119.	Violine 4	139. Nachthorn 1'	158. Velké zvony E - g' (Pokrač.)	
Cynilo-.ylethodějska knihtiskárna. V. Kotrba v Praze. - Nákladem Obecne JednoVy Cyrilske